省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”2

一、技术需求名称

航天飞行器用600MPa级铝锂合金舱体锻焊加工关键技术

二、技术需求企业

贵州航天新力科技有限公司

- 三、需求方简介

贵州航天新力科技有限公司（以下简称“航天新力”）是一家集特种金属材料研制、高端装备工业基础件和部件制造的科技型企业，也是贵州省和航天科工集团唯一一家集科研、生产核级高端装备工业基础件的军民融合型高新技术企业。航天新力主要从事黑色和有色金属材料（金银除外）锻铸件及其成品零部件的研制和生产。航天新力是国家高新技术企业和国家“专精特新”重点小巨人企业。建立有国家企业技术中心、贵州省核能部件材料及制造技术重点实验室、贵州省核能部件工程研究中心、贵州省特种合金材料公共检测服务平台。具有“中华人民共和国民用核安全设备制造资格许可证”、“中华人民共和国进出口企业资格证书”。取得了中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认证证书，通过了ISO9001、GJB9001C质量体系认证。

四、技术需求描述

（一）技术难题

轻质高强铝锂合金是现代民用大飞机、军用战机等航空飞行器以及运载火箭、空间站等太空探索工程的理想减重结构材料，也是未来高铁、船舶等领域重点研究的轻质结构材料之一。近年来，我国也逐渐开始采用铝锂合金制造航天飞行器结构件，如飞行器舱体，旨在实现轻量化提高动能效益。但是国内铝锂合金存在大量制备加工技术瓶颈和工程化应用难题，核心技术被国外封锁，铝锂合金还一直停留在研制阶段，并且在性能、质量、技术稳定性和性价比方面都存在诸多问题，目前仅西南铝业具备工业化生产铝锂合金能力且产能较小，远不能满足未来工程化应用需求，造成国内铝锂合金材料仍主要依赖进口，严重限制其在航天航空领域的广泛应用。针对目前铝锂合金制造的航天飞行器舱体存在力学性能各向异性严重和焊接质量差的紧迫问题，亟需开展600MPa级第四代铝锂合金舱体锻焊加工关键技术攻关，以满足飞行器更高的减重目标和结构设计优化需求。

（二）攻关内容

1.研发“铝锂合金舱体大变形多向锻造和环轧技术”。通过多次大变形量多向锻造方法对铝锂合金进行开坯，并优化始锻温度、锻造速度和锻造比调控铝锂合金微观组织，进一步对锻后环轧温度、环轧道次、道次压下量、环轧速度进行设计，调整形变织构特征，减小力学性能的各向异性。

2.研发“铝锂合金舱体精密热处理组织调控技术”。通过优化固溶时效工艺，建立基体晶粒、亚晶、过剩相和析出强化相尺寸等参量与合金强度、塑性等指标之间的关系，获得精确组织控制的热处理新技术。

3.研发“铝锂合金舱体先进焊接技术”。通过焊接功率、焊接速度对焊缝的正面熔宽、背面熔宽、熔池横截面积、焊缝气孔率、热裂纹敏感性影响规律研究，优化焊接工艺参数，开发适合铝锂合金舱体的先进焊接技术。

五、考核指标

（一）研发目标

通过600MPa级铝锂合金舱体锻焊加工关键技术攻关，借助贵州省丰富铝资源以及省内众多航天航空装备生产配套企业，预计将形成完整的铝锂合金“熔铸-锻焊-应用”生产链，延长贵州省“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝加工”产业链，打造国内一流、替代进口的航天航空用铝锂合金材料研发、生产、应用示范基地，建成年产100件以上铝锂合金飞行器舱体能力的生产线，实现销售收入1000万元，新增利税150万元。

（二）技术指标参数

项目生产铝-锂合金舱体需重点满足以下指标：①T8态环向抗拉强度σb≥600MPa，屈服强度σ0.2≥554MPa，弹性模量E≥76GPa；各方向的强度偏差≤8%；②熔焊接头强度系数≥0.6，接头延伸率≥3%。

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方在金属材料成形加工、组织性能调控、新材料开发方向具有相关研究基础。

（二）产权归属

企业利用高校提交的技术研发成果所完成的新的技术成果，归企业所有。高校为完成技术服务工作而形成的新的生产方法或工艺技术，归高校所有。