省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”3

一、技术需求名称

TC2机匣环件端面低倍粗晶控制技术及应用

二、技术需求企业

贵州安大航空锻造有限责任公司

- 三、需求方简介

贵州安大航空锻造有限责任公司（简称安大公司）是专门从事航空发动机、飞机和燃气轮机锻件生产的专业化企业，拥有自由锻、环轧、等温锻、模锻系列生产线及先进的理化测试手段，完整的质量保证体系。近年来，公司依靠技术创新发展成为具有雄厚技术基础和创新能力较强的航空特种锻造专业化企业，成为了国家高新技术企业、国家首批制造业单项冠军、国家知识产权优势企业、国家技术创新示范企业、省创新型领军企业和省新兴产业龙头企业，建立了国家级企业技术中心、国防科技工业精密锻造与环轧技术创新中心、全国博士后科研工作站、院士工作站及金属材料理化检测国家／国防／NADCAP实验室等创新平台。现已发展成为了英国RR、美国GE、TIMKEN、GOODRICH、瑞典SKF、日本IHI等国外著名大公司的锻件供应商。

四、技术需求描述

（一）技术难题

TC2是一种具有中等强度和较好塑性的近α型高温钛合金材料，主要应用于高性能航空发动机的叶片。TC2具有较好的工艺塑性、焊接性和热稳定性，长期工作温度可达350℃，短时使用温度为750℃，广泛用于制造航空发动机机匣类环锻件、机翼、安定面、襟翼等。然而，复杂截面机匣锻件一般具有薄壁、刚度差、形状复杂、精度要求高等要求严苛的特点，制备难度较大。生产过程中，由于TC2环件端面存在晶粒粗大或晶粒大小不均匀的组织，使得材料的疲劳和持久性能明显下降。针对目前TC2环件端面晶粒粗大及组织、性能不均的紧迫问题，亟需开展TC2环件锻压加工关键技术攻关，开发有效控制锻件端面组织的新工艺以提高锻件性能，进一步改善航空零部件服役寿命。

（二）攻关内容

由于锻造成型过程中通常会引起材料局部温度场、应力应变分布不均匀，导致材料微观组织演变条件不同，最终造成锻件组织分布的不均匀性，极大地影响着锻件性能与服役寿命。因此，本项目拟攻关的关键技术包括：

1.TC2机匣环件成型过程中温度场及应力、应变场分布特性研究。

2.揭示TC2机匣端面粗晶形成机理，量化分析不同工艺条件下锻件晶粒度，明确影响粗晶形成的主要因素。

- 3.通过轧制控制，如改善润滑或更改锻件结构、优化模具和工装设计、中间胚尺寸控制等方法，开发制备组织均匀TC2机匣环件新工艺，并设计、开发工艺示范生产线1条。

五、考核指标

（一）研发目标

本项目基于工艺控制，在提高尺寸精度的前提下，明确锻件微观组织形成机制及关键影响因素，改善环件晶粒度，提高锻件性能，制备出满足标准和组织均匀性要求的精化环件，可为安大航空锻造有限责任公司实现销售收入2000万元，新增利税300万元。此外，该成型技术可以推广至其他合金矩形薄壁和异形截面环件的轧制过程，有助于实现环件形性一体化控制，进一步促进贵州省航空产业高质量发展。

（二）技术指标参数

本项目最终制备锻件应满足以下要求：

1.低倍组织

①低倍组织上不应有裂纹、折叠、偏析、气孔等肉眼可见的冶金缺陷。

②在低倍组织检验中如果认为有偏析，则应对异议区进行微区化学成分分析，若微区化学成分合格，则产品判为合格；若微区化学成分不合格，则产品判为偏析。

③低倍组织应按标准评级图进行评级，晶粒度不大于7级。

2.显微组织

①锻件显微组织应是α相或α+β相组成的均匀组织，即α基体或由转变β相和等轴或条状初生α相组成。初生α相含量不少于5%。所有β晶界α应充分破碎，不允许存在连续、平直的晶界α相。

②TC2锻件按标准备评级图进行评级，1类-4类为合格组织，5类-9类为不合格组织。

3.表面腐蚀

锻件经粗加工后进行全表面腐蚀检查，按10级标准评级图测定锻件腐蚀表面的晶粒度不应超过7级。

4.力学性能

每验收批取1件锻件在本体上切取试环，在试环上切取弦向试样进行室温拉伸、高温拉伸、高温持久、冲击、硬度测试，指标应符合表1、表2的规定。

表1 室温力学性能(纵向)

| 合金牌号 | Rm/Mpa | A/% | Z/% | am/J/cm2 | HB(d)/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC2 | 685~880 | ≥10 | ≥30 | ≥35 | 3.6~4.2 |

表2 高温力学性能(纵向)

| 合金牌号 | 试验温度 /℃ | 高温拉伸性能 |  |  | 高温持久 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rm/Mpa | A/% | Z/% | 应力/Mpa | 时间/h |
| TC2 | 350 | ≥420 | 实测 | 实测 | 390 | ≥100 |

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方在航空产业、航空工程材料锻造方面具备相关研究基础。

（二）产权归属

项目实施过程中知识产权归双方共同拥有。